聚合物防静电改性的研究进展

黄建华

（上海晨隆静电科技有限公司）

摘要：综述导电聚合物的分类和特征，对各种聚合物防静电改性方法的优缺点进行了分析。着重介绍了具有非湿度依赖特征的本征导电聚合物的特点和应用前景。根据IEC和ESDA标准要求，对导电聚合物如何满足芯片5纳米时代的技术要求提出了一些建议。

关键词：导电聚合物 改性 离子导电聚合物

随着高分子材料的广泛应用，由于聚合物电绝缘性而引发的静电问题也成为了很多应用领域的关注重点。而解决这一问题的技术基础是通过化学和物理改性的手段，将聚合物转变成符合标准要求的导静电材料或静电耗散材料。随着微电子工业的发展，对防静电产品的技术要求不断提高，又极大地推动和促进了聚合物防静电改性技术的发展。本文主要介绍聚合物防静电改性的分类和研究进展。

1  导电聚合物的分类：

根据聚合物导电的技术特征，可将导电聚合物分成复合型导电聚合物和结构型导电聚合物两种：

（1）、复合型导电聚合物的特征是聚合物本征是不导电的，通过物理或化学的方法使材料具有防静电性能。这是一种应用最早和最广泛的聚合物防静电改性技术。

（2）、结构型导电聚合物的特征是聚合物本征就是导电的，由于其其它的物理性能不能满足防静电制品的加工要求，一般与普通聚合物共混使用。由于具有非迁移、非湿度依赖的特征，因此也被称之为永久抗静电剂。

2  复合型导电聚合物：

复合型导电聚合物是以普通的绝缘聚合物为主要基质（成型物质），并在其中掺入较大量的导电剂（导电填料或表面活性剂）复合而成的。其复合方法包括将亲水性表面活性剂与基体聚合物进行共混（或在制品表面涂布）和将各种导电填料（如导电炭黑、导电云母粉、导电钛白粉、导电短纤维、碳纳米管、石墨烯等）填充到基体聚合物中。

2.1 亲水性表面活性剂改性聚合物

亲水性表面活性剂俗称抗静电剂，可分为阳离子型、阴离子型和非离子型，结构上有极性基团和非极性基团。常用的极性基团（即亲水基）有：羧酸、磺酸、硫酸、磷酸的阴离子，胺盐、季铵盐的阳离子，以及-OH、-O-等基团，常用的非极性基团（即亲油基或疏水基）有：烷基、烷芳基等。由于它与聚合物本身不完全相容，因此抗静电剂会从聚合物内部迁移到表面。亲水性抗静电剂需要在一定的湿度条件下方可起作用，其亲水基团能促进材料表面被水湿润，从而耗散静电荷，降低材料的表面电阻率。目前绝大多数的防静电产品都采用不同的抗静电剂作为材料改性的技术手段，具有加工简单、成本低廉的特点。但是，这种传统的吸湿型抗静电剂具有二大致命的弱点，其一是湿度依赖，在干燥环境中电阻急剧增大；其二是时效短，因为抗静电剂的迁移和挥发，性能不断下降，很多产品使用或储存半年就失效了。根据现行IEC和ESDA的标准，防静电产品需要在相对湿度12%的环境中进行性能检测，因此使用传统吸湿型抗静电剂的产品今后可能无法应用于微电子行业。

2.2 导电填料改性聚合物

将导电性材料通过共混等手段加入到普通聚合物中以改善其导电性的方法是复合型导电聚合物的另一种改性技术。常用的导电填料包括金属粉、金属氧化物、导电炭黑、导电云母粉、导电短纤维、碳纳米管、石墨烯等。一般将导电填料与聚合物混合均匀后，再通过开炼机、捏合机、双螺杆等进行共混加工成防静电制品。在涂料类产品中也会将导电填料加入到成膜聚合物（环氧树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂等）中共同成膜，其中，防静电自流平涂料就是最典型的应用。

用导电填料改性聚合物具有性能稳定、电阻可调、非湿度依赖等特性，也是被广泛应用的一种聚合物防静电改性的技术手段。导电填料在复合型导电聚合物中起提供载流子的作用，因此，它的形态、性质和用量直接决定材料的导电性。目前制约填料型导电聚合物应用的主要技术问题有：

- 颜色问题：绝大部分的导电填料都是黑色的，而实际应用中大量需要透明或可选色的防静电制品。

- 混合均匀性问题：由于导电填料的比重、形状、大小各不相同，现有的共混设备没有足够的剪切力将导电微粒在高粘度的热熔聚合物中分散均匀，特别是碳纳米管、石墨烯等纳米材料，更需要有足够的剪切力将团聚状的微粒打开并分散，这也是纳米材料无法在导电聚合物中推广应用的主要原因。在涂料类防静电产品中，因为分散不均匀以及导电填料沉降等原因使得电阻不稳定也是一种常见的现象。碳纳米管、石墨烯等纳米导电材料在液体产品中虽然可以有良好的分散，但是依然难以克服团聚倾向，保存困难。而且，碳纳米管、石墨烯分散浆料稳定性差，其它成分的加入或者在使用中稍有污染就可能形成团聚。

- 对聚合物基本物性的影响：由于必须达到满足标准要求的导电性能，一般导电填料在聚合物中的加入比例在10%-25%。这么高比例的加入量，使得聚合物本身的物性严重恶化。
    3  结构型导电聚合物

结构型导电高分子又称本征型导电高分子（intrinsically conducting polymer，简称ICP），是指高分子材料本身或经过少量掺杂处理而具有导电性能的材料，其电导率可达半导体甚至金属导体的范围。并且同时具有非迁移、非湿度依赖的特性，也被称之为永久抗静电剂，是满足未来微电子工业防静电要求的理想材料。
    根据导电时载流子的种类，结构型导电高分子主要分为：
    3.1 电子导电型聚合物：

电子导电型聚合物指的是由共轭链的绝缘高分子，通过化学或电化学的方法与掺杂剂进行电荷转移复合而成。常见的有: 共轭聚合物乙炔、聚苯胺、聚对苯硫醚、聚吡咯、聚噻吩、聚哇啉等。

电子导电型聚合物的导电性能非常优异，甚至可以满足电磁屏蔽的要求，但是其可加工性差，难熔、难溶。目前商品化应用是将其与一些特定的聚合物制成导电母粒，再与PE、PP等聚合物共混制成防静电产品。由于需要二次共混，因此不同聚合物的相容性差，需要加入的导电母粒的比例较大，一般在15%-25%才能满足标准要求，生产成本比较高。

水溶性PEDOT/PSS是近年来被广泛应用在薄膜表面涂布的一种产品，具有良好的导电性能，但是在日光照射下，其导电性能会逐渐衰减。

3.2  离子型导电聚合物

离子型导电聚合物通常又叫高分子聚合物电解质，是由室温离子液体聚合而成，其导电时的载流子主要是离子。离子液体作为离子化合物，它一般由有机阳离子和无机或有机阴离子构成，常见的阳离子有季铵盐离子、季鏻盐离子、咪唑盐离子和吡咯盐离子等，阴离子有卤素离子、四氟硼酸根离子、六氟磷酸根离子等。

离子液体不能直接简单地加入到聚合物中，它与固体导电填料一样存在着分散问题，必须首先选择一种与基础聚合物相容的载体聚合物进行聚合，再利用“相似相容”原理，将聚合离子液体（可能是液态、固态或凝胶状）按一定比例加入到基础聚合物中，在基础聚合物中形成空间导电网络（互穿网络聚合物IPN），其导电效果稳定可靠。通常，选择合适的增塑剂可以提高离子导电聚合物与基体聚合物的相容性。

离子型导电聚合物具有性能稳定、加工简单的特性，其应用关键是将离子液体针对标的聚合物选择不同的载体聚合物进行聚合以提高相容性。目前已经商品化的离子导电聚合物，在聚氨酯类聚合物中加入0.3%就可以将体积电阻降到9次方。在其他聚合物中，一般的加入量也不超过7%。因此，对防静电制品的其他基本物性影响很小。在涂料类防静电产品中，离子导电聚合物也有良好的表现。由于离子导电聚合在基础聚合物中形成空间导电网络（互穿网络聚合物IPN），使得整个防静电制品成为一种均质材料，因此有效降低了产品的摩擦起电电压。

4  展望

根据IEC/TC101委员会的战略业务规划（Strategic Business plan of TC 101），随着电子器件的内部结构尺寸继续变小，人体模型5伏的静电放电，已经足以引起某些电子组件的结构和操作发生不良变化。到2024年，最小的电子结构的尺寸将小于10纳米，0.1 nC的静电电荷和1000 V / m的静电场足以永久损坏此类静电放电敏感设备。现有IEC 61340-5-1标准和ANSI/ESD S20.20标准中的ESD控制程序准则和要求是满足手动组装技术和ESD敏感度为100V HBM、200 V CDM和35V孤立导体的组件而制定的。芯片5纳米时代，大量的标准将被更新，防静电行业将面临严峻挑战。芯片5 纳米时代，除了传统吸湿型抗静电剂，你还有什么技术手段？摩擦电压小于100V、50V、30V，你准备好了吗？