## Slide 1
上海晨隆静电科技有限公司
黄 建 华
2020/10/30
晨隆静电科技
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 2
晨隆静电科技
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用
目 录
一、 5 nm 时代的挑战
二、 高分子材料防静电改性技术
三、 CONTAXTM 离子导电聚合物
四、 离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 3
晨隆静电科技
一、 5 nm 时代的挑战
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用
电子行业静电防护的技术趋势：
电子部件的内部结构尺寸继续变小，人体模型5伏的静电放电，已经足以引起某些电子组件的结构和操作发生不良变化。到2024年，最小的电子结构的尺寸将小于10 nm。0.1 nC的静电电荷和1000 V / m的静电场足以永久损坏此类静电放电敏感设备。IEC 61340系列标准中的ESD控制程序准则和要求是基于手动组装技术和ESD敏感度为100V HBM、200 V CDM和35V孤立导体的组件。以下趋势将要求对当前的IEC 61340系列标准进行重新评估，并可能需要开发新的标准：

## Slide 4
晨隆静电科技
一、 5 nm 时代的挑战
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 5
晨隆静电科技
一、 5 nm 时代的挑战
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用
芯片5 nm 时代将使防静电行业面临严峻挑战！
除了传统吸湿型抗静电剂，你还有什么技术手段？
摩擦电压小于100V、50V、30V，你准备好了吗？

## Slide 6
1、导电高分子聚合物的分类
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 7
2、复合型导电聚合物
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
由高分子和导电剂（导电填料或表面活性剂）通过不同的复合工艺而构成的材料。
复合型导电高分子是以普通的绝缘聚合物为主要基质（成型物质），并在其中掺入较大量的导电填料配制而成的。因此，无论在外观形式和制备方法方面，还是在导电机理方面，都与结构型导电高分子完全不同。
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 8
2、复合型导电聚合物
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
复合型导电高分子所采用的复合方法主要有两种:
  将亲水性表面活性剂或亲水性聚合物与基体高分子进行共混 ；
  将各种导电填料填充到基体高分子中。
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 9
2、复合型导电聚合物
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
使用复合型导电高分子材料需要注意的问题:
  导电填充物的分散问题；
  色泽问题；
  对高分子聚合物基本物性的影响；
  环境湿度影响；
  时效问题。
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 10
3、结构型导电聚合物
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
结构型导电高分子又称本征型导电高分子（intrinsically conducting polymer，简称ICP），是指高分子材料本身或经过少量掺杂处理而具有导电性能的材料，其电导率可达半导体甚至金属导体的范围。
根据导电时载流子的种类，结构型导电高分子主要分为：
（１）电子型：电子型导电高分子指的是以共轭高分子为结构主体的导电高分子材料，导电时的载流子主要是电子（或空穴）。如 : 共轭聚合物乙炔、聚苯胺、聚对苯硫醚、聚吡咯、噻吩、聚哇啉等（２）离子型：离子型导电高分子通常又叫高分子聚合物电解质，它们导电时的载流子主要是离子。
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 11
3、结构型导电聚合物
晨隆静电科技
二、高分子材料防静电改性技术
结构型导电高分子材料的特征：
  非湿度依赖；
  防静电时效等同于制品的物理寿命；
  不影响高分子材料的基本物性（包括色泽）。
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 12
ContaxTM 离子导电聚合物是一种非湿度依赖型永久抗静电剂，针对不同的高分子材料，精选离子液体与单体进行聚合，有效解决了离子导电聚合物在高分子材料中的相容性，在标的聚合物中形成空间导电网络（互穿网络聚合物IPN），其导电效果稳定可靠。
晨隆静电科技
三、CONTAXTM 离子导电聚合物
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 13
ContaxTM 防静电解决方案优点：
防静电效果非常稳定永久有效；
非湿度依赖；.
不影响产品颜色，可设计生产彩色制品；
添加量低，性价比高；
对材料本身的机械强度（硬度，抗拉强度，延伸率等）影响非常小；
安全无毒。
晨隆静电科技
三、CONTAXTM 离子导电聚合物
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 14
离子导电聚合物与高分子材料的相容性：
离子液体不能直接简单的加入到聚合物中，它与导电固体填料一样存在着分散问题，必须首先选择一种与基础聚合物相容的载体聚合物进行聚合，再利用“相似相容”原理，将聚合离子液体（可能是液态、固态或凝胶状）按一定比例加入到基础聚合物中。通常，选择合适的增塑剂可以提高离子导电聚合物与基体聚合物的相容性。
晨隆静电科技
三、CONTAXTM 离子导电聚合物
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 15
什么是互穿网络聚合物（IPN）？
互穿网络聚合物（IPN）是一种独特的高分子共混物。它是由交联聚合物Ⅰ和交联聚合物Ⅱ各自交联后所得的网络连续地相互穿插而成的。在高分子材料防静电改性中，离子导电聚合物与基础树脂的相容性是形成互穿网络聚合物结构的关键。
晨隆静电科技
三、CONTAXTM 离子导电聚合物
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 16
晨隆静电科技
ContaxTM 离子导电聚合物一览表
产品编码 | 产品形态 | 适用聚合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PVC | PU | TPU | PA | EVA | 环氧树脂 | 丙烯酸树脂 | CR | CSM | EPDM | NBR | NR | SBR
IP-01 | 液体 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-02 | 粉体 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-04 | 液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √
IP-06 | 粉体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √
IP-07 | 粉体 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
IP-08 | 液体 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
IP-14 | 液体 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-18 | 液体 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-19 | 膏体 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-20 | 液体 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-25 | 液体 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-26 | 颗粒 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-27 | 粉体 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-28 | 液体 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-29 | 液体 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √
IP-30 | 液体 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IP-31 | 粉体 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用

## Slide 17
晨隆静电科技
四、离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用
技术指标∶
表面电阻∶106-108Ω
（涂布在绝缘表面）
摩擦起电电压∶<30v
包装规格∶
1加仑≈3.785L;4加仑/桶/箱。

## Slide 18
晨隆静电科技

## Slide 19
晨隆静电科技

## Slide 20
晨隆静电科技

## Slide 21
晨隆静电科技

## Slide 22
晨隆静电科技

## Slide 23
晨隆静电科技

## Slide 24
晨隆静电科技
介绍完毕 敬请批评指正！
上海晨隆静电科技有限公司
13901795073 1366147428@qq.com
离子导电聚合物在防静电涂料、胶粘剂中的应用